Załącznik nr 1 do Umowy Nr …… WOS.273.9.      .2023

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

ZAKUP I DOSTAWA  SOLI DROGOWEJ

NA POTRZEBY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw.

  - Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych z zakupem i dostawą soli drogowej do bazy sprzętowo-materiałowej przy ul. 3-go Maja w Walimiu

  - Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego materiału.

- Materiały

2.1. Sól drogowa – jako materiał objęty niniejszą specyfikacją musi spełniać następujące wymagania:

Skład chemiczny:

Chlorek Sodu NaCl – 90,0% min.

H2 O    -   3,0 % max,

części nierozpuszczalne w wodzie – 8,0 % max,

antyzbrylacz K4Fe(CN)6  - 20-40,0 mg/kg,

granulacja:  ziarna powyżej 6 mm – >10 % max,

ziarna poniżej  1 mm –  <20 % max

2.2 Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN-86/C-84081/02.

- Sprzęt.

Wskazane ręczne narzędzia do pełnego  oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

- Transport

  - Dostawca  jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego  zawilgocenie. Powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania dostaw.

  - Transport soli samochodami samowyładowczymi.

- Wykonanie dostawy

  - Dostawy na bazę mogą się odbywać do dnia określonego w zawartej Umowie z wykonawcą

  - O przygotowaniu towaru do przyjazdu Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

  - Rozładunek soli należy do  Dostawcy.

- Kontrola jakości

  - Każda dostarczona partia towaru musi spełniać wymagania niniejszej specyfikacji.

  - Do każdej partii dostarczanej soli muszą być dołączone dokumenty potwierdzające  jej jakość oraz dopuszczalność do stosowania jej do posypywania.

  - Odbiorca dokonuje kontroli dostarczonego materiału i ocenia stan fizyczny dostawy.

  - Odbiorca w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie niezależnemu Laboratorium i w przypadku potwierdzenia odstępstw od SST obciąży kosztami badań Dostawcę.

- Obmiar materiału.

  - Jednostką obmiarową  jest 1 tona materiału.

  - Wraz z dokumentem przewozowym (dokumentem WZ)  Wykonawca przedstawia wydruk kwitu wagowego środka transportu brutto i netto zważonego na legalizowanych wagach.

- Odbiór dostawy.

  - Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu.

  - Podstawą do oceny wykonanej dostawy są: obmiar i zgodność jakości dostarczonego materiału z wymaganiami niniejszej SST.

- Podstawa płatności.

  - Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału, po dokonaniu odbioru pod względem ilości  i jakości dostarczonego towaru i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

  - Termin płatności – zgodny z warunkami zawartymi w ofercie.

- Przepisy związane.

PN – 86/C-84081/02